吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：106年07月19日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慶豐村中山路3段人本人行道工程 | 1、該路段396、398號宅前人行道鋪設坡度及高度過大不利住戶進出，請鄉公所檢討是否有改善的空間將該2戶門前人行道高層降低與兩旁住戶平順連接。 | 建設課 | 有關中山路三段396、398號宅前人行道鋪設高度不利住戶進出，業於106年7月24日會同村長及住戶現勘，經協調坡度將予以下降10公分，以符住戶實際需求。 |
|  | 2、現場面磚產生白華現象與前期工程面磚成強烈對比，是否材質上有問題？現場鋪磚上油的部分為何上油？誰准上油，請詳加說明。 | 建設課 | 有關現場高壓地磚面白華及塗油，經設計監造單位於106年7月24日回覆說明，其白華現象主要構造為碳酸鈣，係因混凝土結構中的水硬性膠體或無機鹽被水溶解出後，與空氣中二氧化碳結合形成碳酸鈣，承商利用塗油防止其產生碳酸鈣，後續再將其面層以高壓清洗改善此現象。 |
|  | 3、依據合約圖說第10頁高壓混泥土磚規範第2項：須添加反光玻璃沙，如添加量不足致反光效果不佳，廠商須重新提送。現場會勘人員均未看到有反光效果，是否符合呈現反光效果，由誰認定？責任歸屬為何？以上所述限期3天內提出報告。 | 建設課 | 有關現場高壓混凝土磚玻璃砂添加量不足致反光效果不佳，經設計監造單位於106年7月24日回覆說明，反光效果不佳因無定量數據可檢測，其效果見解因人而異，將請承商加強表面清洗，增加反光效果。 |